НИХРОМ:        Х20Н80, Х15Н60, Cronix 80E,    (проволока) ---  ф от 0,03- до 9,0мм

НИХРОМ:        Х20Н80, Х15Н60, Cronix 80E      (полоса)             ------ от  0,5х10мм  до  3,0х30мм

ФЕХРАЛЬ:   Х23Ю5Т, Х15Ю5, Х23Ю5        (проволока)  --------  от ф  0,2мм до 10,0мм

ФЕХРАЛЬ:   Х23Ю5Т, Х15Ю5, Х23Ю5        ( полоса)   -------- от 0,5 х 20 мм  до 3.0х20мм

СВАРОЧНАЯ      НЕРЖАВЕЮЩАЯ     ПРОВОЛОКА:         08Х18Н10  (AISI 304),    от ф 0.3  мм до   ф 6.00мм

08Х20Н9Г7Т (ER307),    от ф  1.0 мм до   ф 5.0мм

07Х25Н13(ER309),          от  ф 1.2  мм до    ф 6.0мм

листы    04Х19Н9   (ER308)-                       2.0 х1000мм;

2.4х1000мм;

3.2х1000мм;

4.0х1000мм

ЭЛЕКТРОДЫ:                              АНО-21 ----                 ф от 2.0мм   до 6.0мм

АНО -36   —               ф3,0мм  ;

АНО-4                         ф3.0 мм;    ф 4.0мм;    ф5.0мм

АНО-6                        ф3.0  мм;    ф4.0мм

УОНИ-13/45  --           ф от 3.0мм   -  до 5.0 мм

УОНИ-13/55, -            ф от 3.0мм  -    до 5.0 мм

ТМЛ-3У,-                     ф от 3,0мм; -   до  4.0мм

ОЗЛ-6  -                        ф3,0мм

ЦЛ-11  -                        фот 2.5 мм - до 5.0 мм

ЖАРОПРОЧНЫЕ И СПЕЦИАЛЬНЫЕ СТАЛИ:         ХН77ТЮР   ф1.0; ф1.5;   ф24.0;     ф4,5;   ф6.0

ХН75МВТЮ (проволока) ф1.6мм;    ф80.0

ХН78Т  (лента)  0,5х240мм;

ХН78Т (лист) 2,5х1000х1000;  10х1000х520;   4х1000х2000;   6,0х1000х2000

ХН78Т (проволока)  ф2.0;ф3.0;ф4.0;ф5.0;ф8.0;ф9.0

СПЛАВЫ НИКЕЛЕВЫЕ,  МЕДНО-НИКЕЛЕВЫЕ:    ХромельТ  НХ-9,5-             ф3.2 мм

Алюмель  НмцАК 2-2-1:    ф3.2мм

ПРИПОИ:                      ПОС 30:                 ф3.0;ф4.0;ф5.0;ф8.0;ф10.0;ф16.0

ПОС 40 :                ф1.0; ф2.0;ф3.0 мм

ПОС 61 :                ф 2;ф3;ф8 мм

ПОС  50 :               ф 8.0мм

ЦВЕТНЫЕ  МЕТАЛЛЫ И СПЛАВЫ:     	                      Олово    ф8.0

ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ БЫСТРОРЕЖУЩИЕ СТАЛИ:                  Круг  Р6М5:         ф120.0;  ф30.0   ;90.0   ;80.0  мм

квадрат Р6М5      ф16

Квадрат Р6М5,  ф17.0мм

Р18          ф16(квадрат)

Проволока нихромовая

- Ф 0.03   Х20Н80

- Ф 0,18   Х20Н80

- Ф0.20    Х20Н80

- Ф 0,25   Х20Н80

- Ф 0.3     Х20Н80

- Ф0.32    Х15Н60

- Ф 0,32   Х20Н80

- Ф 0,56   Х15Н60

- Ф0.6     Х15Н60

- Ф 0,7    Х15Н60

- Ф0.8     Х20Н80

- Ф1.0     Х20Н80-Н

- Ф 1,0    Х15Н60

- Ф 1.6      Х20Н60

- Ф 10.0    Х20Н80

- Ф  12.0   Х20Н80

- Ф 2.0      Х20Н80

- Ф 3.0     Х20Н80

- Ф 3.2    Х20Н80

- Ф 4,5   Х15Н60

- Ф 5.0   Х20Н80

- Ф 5.5    Х20Н80

- ф 6.0 Х20Н80

- ф 7.0  Х20Н80

- ф 8.0  Х15Н60

- ф 9.0   Х15Н60

- ф 9.0 Х20Н80

лента нихромовая:

- 0,5х10   Х20Н80

- 1,0х10   Х20Н80

- 1,0х15     Х20Н80

- 1,020    Х15Н60

- 1,0х20  Х20Н80

- 1,0х 25 Х20Н80

- 1,0х40   Х20Н80

- 1.2х20  Х20Н80

- 2,0х10   Х15Н60

- 2,0х15 Х20Н80

- 2.0 х 20  Cronix 80E

- 2.0 х20 Х20Н80

- 2.0х25 Х20Н80

- 2.2х40  Х20Н80

- 2.5 х20 Х15Н60

- 2.5х20 Х20Н80

- 2.5х25 Х20Н80

- 3,0х20 Х15Н60

- 3.0х20 Х20Н80

- 3.0х30 Х20Н80

- 3.0х40 Х20Н80

- 4.0х 40    Х20Н80

Лента фехралевая:

- Х15Ю5   0.5х20

- Х15Ю5   0.5х60

- Х15Ю5   0.7х60

- Х15Ю5   0,8х50

- Х15Ю5   0.8х60

- Х15Ю5   0.8х8,0

- Х15Ю5   0.9х10

- Х15Ю5     0.9х50

- Х15Ю5   0.9х60

- Х15Ю5    1.0х60

- Х15Ю5   1.1х60

- Х15 Ю5  1.2х60

- Х15 Ю5  1.5х20

- Х15 Ю5 1.6х12

- Х15 Ю5    1.6х16

- Х15 Ю5    1.6х60

- Х23Ю5    2.0х20

- Х23Ю5   2.5х25

- Х23Ю5     3.0х20

Проволока фехралевая

Х23Ю5:

- Ф  0,2

- ф0,25

- ф0,28

- ф0,3

- ф0,32

- ф0,36

- ф0,4

- ф0,45

- ф0,56

- ф0,8

- ф1,0

- ф1,2

- ф1,4

- ф1,6

- ф1,8

- ф10,0

- ф2,0ф

- ф2,5

- ф2,8

- ф20

- ф3,0

- ф3,2

- ф4,0

- ф5,5

- ф6,0

- ф6,3

- ф6,8

- ф7,0

- ф7,5

- ф9,0